Prirodoslovno – matematički fakultet
Poslijediplomski sveučilišni studij
Smjer: anorganska i strukturna kemija
Razvoj naprednih materijala za gorivne članke s čvrstofaznim oksidom i radnom temperaturom ispod 500 °C
 EDI RADIN
Kemijski seminar 1
Zhang Y, Knibbe R, Sunarso J, et al. Recent Progress on Advanced Materials for Solid-Oxide Fuel Cells Operating Below 500 °C. Adv Mater. 2017;29(48). doi:10.1002/adma.201700132
Zagreb, SVIBANJ 2021.

---
GORIVNI ČLANAK
Elektrokemijski uređaj koji izravno pretvara kemijsku energiju u električnu energiju
˝Elektrokemijski motor˝

---
Prednosti Gorivnih članaka
Visoka učinkovitost pretvorbe energije
Povoljni za okoliš
Proizvode istosmjernu struju niskog napona i toplinu
Kontinuirani rad, uz stalni dotok goriva
Nemaju pokretnih dijelova; tihi rad
Modularni ustroj:
broj članaka = napon, aktivna površina = jakost (gustoća) struje

---
Nedostaci Gorivnih članaka
Trajnost i pouzdanost
Proizvodnja i skladištenje vodika
Troškovi po kW
Razgradnja i korozija materijala (niske i visoke temperature, pH)
Veličina i masa
Pokretanje procesa – "hladni start"

---
Vrste gorivnih članaka
prema području radnih temperatura: niskotemperatrurni, srednjetemperaturni i visokotemperaturni
Prema elektrolitu:
Gorivni članak s polimernim elektrolitom (PEFC, polymer electrolyte fuel cell)
Alkalni gorivni članak (AFC, alkaline fuel cell)
Gorivni članak s fosfornom kiselinom (PAFC, phosphoric acid fuel cell)
Gorivni članak s rastaljenim karbonatom (MCFC, molten carbonate fuel cell)
Gorivni članak s čvrstofaznim oksidom (SOFC, solid oxide fuel cell)

---
GORIVNI ČLANCI S ČVRSTOFAZNIM OKSIDOM
Anoda: odvođenje elektrona, dostava goriva, oksidacija goriva
Katoda: dovođenje elektrona, dostava oksidansa, redukcija kisika
Elektrolit: prijenos iona, sprječavanje prolaska plinovitih vrsta

---
NEDOSTACI SOFC
Masivni sustavi
Za rad potreban sustav za predgrijavanje
Krtost materijala
Osjetljivost na sumpor i ugljikov dioskid
PREDNOSTI SOFC
Ne koriste plemenite metale kao katalizator
Visoka energetska učinkovitost
Brza kinetika reakcije
Širok raspon goriva
Male emisije zagađivala
SMJER RAZVOJA SOFC
Rad pri nižim temperaturama
Razvoj novih materijala i tehnika za izradu elektrolita i elektroda

---
ELEKTROLIT
visoka ionska vodljivost
nepropustan za kisik i vodik
kemijski kompatibilan s anodom i katodom
stabilan pri oksidacijskim i redukcijskim uvjetima
najčešće korišten: cirkonijev oksid stabiliziran itrijevim oksidom, ysz)

---
Oksidi na bazi cerija (cerijev oksid dopiran s gadolinijem, GDC) ili lantana (La0.8Sr0.2Ga0.8Mg0.2O3−Δ ; LSGM) – Bolja vodljivost od cirkonijevih oksida
Bi2O3 – plošno centrirana kubična rešetka – jedan od najboljih vodiča
Snižavanjem temperature – prelazi u heksagonalnu strukturu – pad vodljivosti
Dopiranje s Dy2O3 ili Gd2O3
Ahn JS, Pergolesi D, Camaratta MA, et al. High-performance bilayered electrolyte intermediate temperature solid oxide fuel cells. Electrochem commun. 2009;11(7):1504-1507.

---
Tanki filmovi elektrolita – smanjen omski otpor
Dvoslojni elektroliti
kemijska depozicija para (engl. Chemical vapor deposition, CVD)
fizikalna depozicija para (engl. Physical vapor deposition, PVD)
sol-gel proces
pulsna laserska depozicija (engl. Pulse laser deposition, PLD)
Tealdi C, Mustarelli P, Islam MS. Layered LaSrGa3O7-based oxide-ion conductors: Cooperative transport mechanisms and flexible structures. Adv Funct Mater. 2010;20(22):3874-3880

---
anoda
Visoka ionska i električna vodljivost
Katalitički aktivna za oksidaciju vodika
Toplinski stabilna
Stabilna na koroziju u oksidacijskim uvjetima
Najčešće korišteni materijali na bazi nikla i cirkonija

---
Uvođenje anodnog međusloja - AFL (engl. Anode functional layer)
Karakterizira ga zrnasta struktura
Glavni cilj: smanjiti polarizaciju anode – povećati učinkovitost anode
Metode priprave:
- Taloženjem iz otopine: GDC, LSGM i LST (lantanom dopiran stroncijev titanat, La0.2Sr0.8TiO3−δ )
- Depozicijom para: LSFM (La(Sr)Fe(Mn)O3)
Ding H, Ge J, Xue X. A ceramic-anode supported low temperature solid oxide fuel cell. Electrochem Solid-State Lett. 2012;15(6):126-129

---
Tradicionalne anode – porozne, nalik spužvi
Nove anode- modificirana mikrostrukutura – mikrokanali
MATERIJALI:
MIEC perovskiti - Sr2MgMoO6−δ (SMM), (La0.75Sr0.25)0.9Cr0.5Mn0.5O3 (LSCM) i PrBaMn2O5+δ (PBM)
CERMET - spoj keramike (cer) i metala (met) - Ni-CeO2-Sm2O3, Co-ZrO2
Učinkovitost se poboljšava disperzijom nanočestica paladija ili platine: jezgra-ljuska nanočestice (engl. Core-shell)
Ding H, Ge J, Xue X. A ceramic-anode supported low temperature solid oxide fuel cell. Electrochem Solid-State Lett. 2012;15(6):126-129

---
katoda
Visoka ionska i električna vodljivost
Porozna
Katalitički aktivna za redukciju kisika
Toplinski stabilna
Stabilna na koroziju u redukcijskim uvjetima

---
Najčešće korišeni materijali za katode:
Sr-dopiran LaMnO3
Perovskiti na bazi kobalta: Ba1−xSrxCoyFe1−yO3−δ (BSCF), La1−xSrxCoO3−δ (LSC), La1−xSrxCoy-1Fe1O3−δ (LSCF), Sm1−xSrxCoO3−δ (SSC)
Niska kemijska stabilnost, smanjena kinetika reakcije redukcije kisika, podložnost napadu CO2
Uvođenje katodnog međusloja – smanjuje katodnu polarizaciju i ubrzava kinetiku reakcije redukcije kisika – YSZ ili GDC
Yun S sin, Jo K, Ryu J, Cho D seung, Lee H. Surface modification and electrochemical properties of cobalt-based layered perovskite cathodes for intermediate-temperature solid oxide fuel cells. Solid State Ionics. 2020;347(February):115268

---
Novi Materijali:
Nanostrukturirane i kompozitne katode
Perovskiti dekorirani srebrnim nanočesticama
Slojeviti perovskiti: AA'B2O5+δ (A=Pr, Sm, Gd, Nb; A’=Ba, Sr, Ca; B= Sc, Fe, Co) – kemijski stabilni, vodljivi pri niskim temperaturama, brza kinetika reakcije redukcije kisika
Aurivilliusov oksid - Bi2Sr2Nb2MnO12−δ (BSNM) – brza kinetika, izrazito otporna na CO2, kemijski stabilna
Yoo S, Jun A, Ju YW, et al. Development of double-perovskite compounds as cathode materials for low-temperature solid oxide fuel cells. Angew Chemie - Int Ed. 2014;53(48):13064-13067

---
Ciljane radne temperature: < 500 °C
Ciljane snage: >1000 mW cm-2
Radni sati: > 40 000 sati
Primjena: elektrane, vojna i transportna industrija, prijenosni uređaji

---
Hvala na pažnji!