## Slide 1: Metode priprave prevlaka i tankih filmova
Kemijski seminar I
Izrađeno prema:
M. A. Butt, Coatings 12 (2022) 1115.
Ana Ivančić, univ. mag. chem.
16.4.2024.

## Slide 2: Uvod
S. V. Dorozhkin, Mater. Sci. Eng. C 55 (2015) 272–326.
https://clevelandart.org/art/1983.196
https://www.clevelandart.org/art/2004.31
https://hr.wikipedia.org/wiki/Bakreno_doba#/media/Datoteka:Bellbeaker-Palmela_points.jpg
Zašto?
Zaštita ili poboljšanje svojstava površine
Što?
Prevlake i tanki filmovi
Kada?
Metalno doba – pčelinji vosak, životinjske masti, glineni materijali
Indija, bakar, 1500 – 1000 godina pr. n. e.
Egipat, bronca, 1500 – 1200 godina pr. n. e.
Španjolska, bakar, 1800 godina pr. n. e.
Razvoj metoda prevlačenja i priprave tankih filmova
Notes: Koja je razlika između prevlaka i tankih filmova? Tanki filmovi imaju debljine od 1 nm do nekoliko um, dok prevlake imaju debljine od nekoliko mikrometara do nekoliko mm. Osim toga prevlake mogu osim funkcionalne uloge, imati i estetsku ulogu. Kada je sve to započelo – pa još u metalnom dobu gdje su artefakte poput ovih prikazanih na slajdu prekrivali … Zašto su ih prekrivali – pa kako bi zaštitili površinu ili poboljšali njezina svojstva – dali joj sjaja, učinili je vodootpornom odnosno hidrofobnom i slično. Danas također prekrivamo površine iz sličnih razloga, štitimo ih od korozije, trošenja, činimo hidrofobnijima ili hidrofilnijima, no možemo i dobiti tanke filmove koji su gotov proizvod recimo za elektroniku i optoelektroniku. Sve to vodi razvoju metoda prevlačenja i priprave tankih filmova.

## Slide 3: Metode priprave prevlaka i tankih filmova
Fizikalne metode priprave
Kemijske metode priprave
Priprava uranjanjem
Metoda nanošenja na rotirajuću podlogu
Priprava kotrljanjem valjaka
Metoda priprave sprejanjem
Metoda priprave pomoću oštrice
Sloj po sloj metoda
Fizikalno nanošenje iz pare
Kemijsko nanošenje iz pare
Sol-gel metoda
Sprej piroliza
M. A. Butt, Coatings 12(8) (2022) 1115.

## Slide 4: Metoda priprave uranjanjem
Uranjanje
Nanošenje
Isparavanje otapala
Izranjanje i cijeđenje
Otopina
Fizikalne metode priprave
eng. dip-coating
M. A. Butt, Coatings 12(8) (2022) 1115.
Priprava:
Anorganski filmovi
Organski tanki filmovi
Metaloorganski filmovi
Amorfni i kristalinični filmovi

## Slide 5: Metoda priprave uranjanjem
Fizikalne metode priprave
Prednosti:
Priprava na supstratima koja imaju geometrijska ograničenja ili skrivene površine
Brza, ekonomična
Nedostaci:
Veliki gubici ishodne otopine
Supstrat: staklo prekriveno indijevim titanijevim dioksidom i silicijev supstrat (Si/SiOx)
Otapalo: smjesa MeOH i CH3CN
Uvjeti: temperatura 293 K i relativna vlažnost 29 %
Pretražna elektronska mikroskopija (SEM)
Difrakcija rendgenskog zračenja (XRD)
Kristalinični filmovi, preferirana orijentacija
Vodikove veze te elektrostatske interakcije
Film 3‑kinuklidinon tetraklorokobaltata (II), [H-(Q)ABCO]2(CoCl4)
Primjer:
eng. dip-coating
M. A. Butt, Coatings 12(8) (2022) 1115.
M. Mesić, M. Dunatov, A. Puškarić, Z. Štefanić, L. Androš Dubraja, J. Mater. Chem. C 12(32) (2024) 12397–12404.
Ugađanje:
Brzina uranjanja i izranjanja
Temperatura, tlak, relativna vlažnost zraka
Koncentracija, viskoznost, pH otopine
Supstrat
Otapalo

## Slide 6: Metode nanošenja na rotirajuću podlogu
Fizikalne metode priprave
Nanošenje otopine
Rotacija supstrata te širenje otopine po površini
Isparavanje otapala
M. A. Butt, Coatings 12(8) (2022) 1115.
Ugađanje:
Svojstva otopine: koncentracija, viskoznost, površinska napetost
Brzina vrtnji, ubrzanje, vrijeme trajanja rotacija
Svojstva supstrata: veličina i dimenzije, površinska svojstva
eng. spin-coating

## Slide 7: Metode nanošenja na rotirajuću podlogu
Fizikalne metode priprave
M. A. Butt, Coatings 12(8) (2022) 1115.
D. B. Mitzi, L. L. Kosbar, C. E. Murray, M. Copel, A. Afzali, Nature 428 (2004) 299–303.
Prednosti:
Brza, ekonomična
Brzo ugađanje eksperimentalnih uvjeta za pojedini sustav
Nedostaci:
Nisko iskorištenje materijala (10 %)
Viskozne ili viskoelastične otopine
Utjecaj dimenzija i geometrije supstrata
Gornja elektroda
(Au)
Gornja elektroda
(Au)
Poluvodič
Poluvodič
Kositrov (IV) sulfid i kositrov (IV) selenid otopljeni u hidrazinu
Silicijev supstrat
3500 rpm, 45 s
Sušeni (120 °C, 5 min), žareni (270 °C odnosno 295 °C, 20 min)
Kristalinični
Svojstva poluvodiča
Transmisijska elektronska mikroskopija (TEM)
Električna mjerenja
Primjer:
TEM mikrografija filma a) SnS2 i b) SnSe2
eng. spin-coating

## Slide 8: Metoda priprave sprejanjem
Fizikalne metode priprave
M. A. Butt, Coatings 12(8) (2022) 1115.
Supstrat
Sprejanje na površinu
Isparavanje otapala
Prevlaka
eng. spray-coating
Ugađanje:
Udaljenost između mlaznice i uzorka
Protok
Tlak
Temperatura supstrata
Koncentracija otopine
Trajanje sprejanja
Broj nanošenja
Prednosti:
Ekonomičnost
Pristupačna oprema
Raznolikost uzoraka
Kontrola debljine
Nanošenje na zakrivljene supstrate
Nedostaci:
Nehomogenost uzoraka

## Slide 9: Metoda priprave sprejanjem
Fizikalne metode priprave
M. A. Butt, Coatings 12(8) (2022) 1115.
W. Wu, X. Wang, X. Liu, F. Zhou, ACS Appl. Mater. Interfaces 1(8) (2009) 1656–1661.
eng. spray-coating
Sušenje na sobnoj temperaturi, 2 h
SEM
XRD
Mjerenja kontaktnog kuta
Primjer:
0,01 mol dm-3
0,02 mol dm-3
0,04 mol dm-3
0,02 mol dm-3
0,04 mol dm-3
Bakrova (II) sol dodekanske kiseline
Smjesa vode i etanola
Stakleni, aluminijev supstrat
Novinski papir

## Slide 10: Metoda priprave kotrljanjem valjaka
Fizikalne metode priprave
Metoda nanošenja pomoću oštrice
M. A. Butt, Coatings 12(8) (2022) 1115.
eng. roll-coating
eng. blade-coating
Supstrat
Valjak uronjen u otopinu
Hidrauličke sile
Naneseni sloj
Spremnik tekućine
Isparavanje otapala
Oštrica
Smjer kretanja oštrice

## Slide 11: Sloj po sloj metoda
Fizikalne metode priprave
Ispiranje
Voda ili otopina elektrolita
Sušenje
Uranjanje supstrata
Uranjanje supstrata
Ispiranje
Otopina pozitivno nabijenog polielektrolita
Otopina negativno nabijenog polielektrolita
Voda ili otopina elektrolita
Sušenje
eng. layer-by-layer
Ugađanje:
Koncentracija, pH
Ionska jakost
Supstrat
Temperatura, relativna vlažnost
Brzina uranjanja/izranjanja
Ishodni sloj
Otopina za ispiranje
Sušenje, tlak plina
L. M. Petrila, F. Bucatariu, M. Mihai, C. Tedosiu, Materials 14 (2021) 4152.
G. Decher, J. D. Hong, J. Schmitt, Thin Solid Films 210–211 (1992) 831–835.
Y. Pan, H. Zhao, J. Appl. Polym. Sci. 135(32) (2018) 46583.
Kitozan
Sulfonirani melamin formamid (SMF)
Fitinska kiselina
Polikation: kitozan
Polianion: SMF + fitinska kiselina
Termogravimetrijska analiza
Ispitivanje okomitim plamenom
Primjer:

## Slide 12: Fizikalno nanošenje iz pare
Fizikalne metode priprave
M. A. Butt, Coatings 12(8) (2022) 1115.
A. Baptista, F. Silva, J. Porteiro, J. Míguez, G. Pinto, Coatings 8(11) (2018) 402
B. Fotovvati, N. Namdari, A. Dehghanghadikolaei, J. Manuf. Mater. Process. 3(1) (2019) 28.
eng. physical vapour deposition, PVD
Izvori termičke energije:
Snop elektrona
Grijaća žica
Molekulski snop
Laserski snop
Atomizacija: rasprašenje vs isparavanje
Prednosti:
Homogeni slojevi
Dizajn željene strukture
Kontrola morfologije
Nedostaci:
Vakuum, visoka temperatura
Rasprašenje
Isparavanje
Notes: Metoda kojom prevlaka nastaje atom po atom. Ishodna tvar prelazi u plinovito ag stanje (pod vakuumom). Rast tankog filma ovisi o procesu isparavanja. Vrste pvd-a – ovisno o izvorima termičke energije
Pomoću fizikalnog nanošenja iz pare moguće je pripraviti prevlake homogenih slojeva, dizajnirati strukture, kontrolirati morfologiju te pripraviti materijale raznolikih svojstava.
Organski poluvodiči, prevlačenje alata za prerađivanje metala, priprava metaloorganskih mreža i tankih filmova.

## Slide 13: Kemijsko nanošenje iz pare
Kemijske metode priprave
M. A. Butt, Coatings 12(8) (2022) 1115.
L. Sun, G. Yuan, L. Gao, J. Yang, M. Chhowalla, M. Heydari Gharahcheshmeh, K. K. Gleason, Y. S. Choi, B. H. Hong, Z. Liu, Nat. Rev. Methods Primers 1 (2021) 5.
eng. chemical vapour deposition, CVD
Transport mase
Reakcija u plinovitom stanju
reaktant
Difuzija plina
Adsorpcija
Heterogena reakcija
Desorpcija i transport mase
Međuprodukti
Sekundarni produkti
Granični sloj
Ugađanje:
Zasićenost atmosfere reaktantima
Temperatura stijenki odnosno supstrata
Tlak
Reaktor s vrućim stijenkama
Reaktor s hladnim stijenkama
Praškasti produkt vs tanki film
Vrsta produkta:
Karbidi
Nitridi
Kompoziti silicija, germanija i njihovih oksida
Fluorirani ugljikovodici
Polimeri
Nanovlakna i nanocijevčice

## Slide 14: Sol-gel metoda
Ishodna otopina
Hidroliza
Polimerizacija
Kondenzacija čestica sola
Gelacija
Gel
Isparavanje otapala
Supstrat
Sol
Kserogelni film
Gelacija i isparavanje otapala
Kserogelni film
Kserogel
Čvrsti film
Čvrsti film
Toplinska obrada
Toplinska obrada
Toplinska obrada
Priprava
uranjanjem
Priprava na rotirajućoj podlozi
Keramika
Kemijske metode priprave
M. A. Butt, Coatings 12(8) (2022) 1115.
L. Znaidi, Mater. Sci. Eng. B 174(1-3) (2010), 18–30.
Priprava:
Feroelektrici
Keramike
Metalni oksidi
Karbidi
Anorgansko-organski hibridni materijali
Prednosti:
Homogeni film
Atmosferski uvjeti
Kontrola porozne strukture
Višekomponentni materijali
Prilagodba metode nanošenja

## Slide 15: Sprej piroliza
Kemijske metode priprave
M. A. Butt, Coatings 12(8) (2022) 1115.
S. I. Park, Y. J. Quan, S. H. Kim, H. Kim, S. Kim, D. M. Chun, C. S. Lee, M. Taya, W. S. Chu, S. H. Ahn, Int. J. Precis. Eng. Manuf. - Green Technol. 4 (2016) 397-421.
eng. spray-pyrolysis
Spremnik ishodne otopine
Mlaznica
Uređaj za sprejanje
Regulator tlaka
Čelična ploča
Termoelektrična baterija
Izvor energije
Stlačeni plin nosioc
Grijač
Ugađanje:
Temperatura supstrata
Protok
Koncentracija ishodne otopine
Priprava:
Tanki filmovi, keramičke prevlake, prahovi
Metalni oksidi, čvrsti i porozni filmovi, višeslojevi
Prednosti:
Uniformni, homogeni filmovi
Umjerene temperature (100 – 500 °C)
Filmovi dobre kvalitete na niskokvalitetnim supstratima
Nedostaci:
Nemogućnost kontrole volumena kapi
Veliki gubici ishodnih otopina
Niska brzina nanošenja

## Slide 16: Druge metode priprave
https://www.biolinscientific.com/blog/what-is-a-langmuir-blodgett-film (pristupljeno 14.4.2025.)
https://www.youtube.com/watch?v=yn4fuWM007c
H. Ghazal, N. Sohail, Sputtering Deposition u: Thin Films - Deposition Methods and Applications, D. Yang (ur.), InTech Open, 2022
Zrak
Monosloj
Otopina
Supstrat
Barijera
Metoda Langmuir-Blodgett
Rasprašenje
eng. sputtering
Supstrat
Rasprašeni atomi
Meta
Upadni ioni
Vakuum
Anoda
Visok napon
Komora

## Slide 17: Zaključak
Definicija prevlaka i tankih filmova
Pregled metoda priprave prevlaka i tankih filmova
Fizikalne metode priprave
Kemijske metode priprave
Parametri, vrste tankih filmova, prednosti i nedostaci
Razvoj novih metoda

## Slide 18: Hvala na pozornosti!