## Slide 1
Anizotropija magnetskih svojstava nanočestica metala
Ivan Ilakovac, mag. educ. phys. et. chem.
Laboratorij za radijacijsku kemiju i dozimetriju, Zavod za kemiju materijala, Institut Ruđer Bošković
prema radu: Z. Ma, J. Mohapatra, K. Wei, J.P. Liu, S. Sun, Chem Rev 123 (2023) 3904–3943

## Slide 2
Uvod
Magnetska svojstva – temeljni pojmovi i koncepti
Magnetska svojstva nanočestica
Anizotropija magnetskih svojstava
Primjeri sinteze anizotropnih magnetskih nanočestica
Primjena anizotropnih magnetskih nanočestica u biomedicini
Zaključak

## Slide 3
Magnetska svojstva
Magnetski moment
- magnetski moment elektrona:
- magnetizacija:
2 doprinosa
spinski
orbitalni
Vrste materijala s obzirom na odziv materijala u
magnetskom polju
Dijamagnetici
Paramagnetici
Domenski materijali (fero-, feri- i antiferomagnetici)
Susceptibilnost, χ
- R.A. Freedman, H.D. Young, University Physics, fifteenth edition, Pearson, 2018.
- D. Jiles, Introduction to Magnetism and Magnetic Materials, Springer US, 1991.
- R. Abari, T. Chen, O. Malik, J. Anderson, T.G. Croda, S. Nahavandi, Introduction to Magnetic Materials, Wiley, 2009.
H
M
Domenski materijali
FEROMAGNETIZAM
ANTIFEROMAGNETIZAM
FERIMAGNETIZAM

## Slide 4
Magnetska svojstva nanočestica
veličina čestica utječe na magnetska svojstva
prelazak u stanje superparamagnetizma – i dalje velika susceptibilnost, ali nema histereze
SUPERPARAMAGNETSKE ČESTICE
FEROMAGNETSKE ČESTICE
JEDNODOMENSKE NČ
VIŠEDOMENSKE NČ
Hc
d/ nm
Z. Ma, J. Mohapatra, K. Wei, J.P. Liu, S. Sun, Chem Rev 123 (2023) 3904–3943.

## Slide 5
Anizotropija magnetskih svojstava nanočestica
Magnetokristalna anizotropija
Anizotropija oblika
Anizotropija (grč. ἄνıσος: nejednak + -tropija) je osobitost nekog sredstva da njegova fizikalna svojstva poprimaju različite vrijednosti za različite smjerove
Kubični kristal
Heksagonski kristal
- D. Jiles, Introduction to Magnetism and Magnetic Materials, Springer US, 1991.
- R. Abari, T. Chen, O. Malik, J. Anderson, T.G. Croda, S. Nahavandi, Introduction to Magnetic Materials, Wiley, 2009.

## Slide 6
Primjeri sinteze anizotropnih magnetskih nanočestica
Sinteza nanočestica barijevog heksaferita
M- tip heksaferita - MFe12O19, (M = Ba, Sr)
uniaksijalna anizotropija (konstanta magnetokristalne anizotropije 300 – 500 kJ/m3)
dobivanje: 1) žarenjem smjese BaO i -Fe2O3 ili -Fe2O3  nedovoljna kontrola veličine čestica 2) Fe(acac)3 + Ba(C18H35O2)2 u smjesi s 1-oktadecenom i oleinskom kiselinom pri 320 °C, nastaju monofazne čestice -Fe2O3 dopirane s BaO koje se pri 700 °C u struji O2 transformiraju u BaFe12O19
Z. Ma, J. Mohapatra, K. Wei, J.P. Liu, S. Sun, Chem Rev 123 (2023) 3904–3943.

## Slide 7
Sinteza nanočestica magnetita
jedinična ćelija inverznog spinela
ferimagnetičan (Fe3+ ioni u tetraedarskim i oktaedarskim položajima, Fe2+ u oktaedarskim)
najčešće - sinteza iz prekurskorskih čestica nastalih dodavanjem lužine u otopinu željezove(III) soli
alternativno - termički raspad Fe(acac)3 uz fenil-eter i oleinsku kiselinu
problem - kubična struktura slabe magnetokristalne anizotropije
rješenje problema – anizotropni oblici: žarenje ortorompskih nanoštapića alfa-FeOOH uz H2
Z. Ma, J. Mohapatra, K. Wei, J.P. Liu, S. Sun, Chem Rev 123 (2023) 3904–3943.

## Slide 8
Sinteza nanočestica manganovih ferita
sinteza nanočestica s variranjem stehiometrije, MnxFe3-xO4
sinteza iz prekursorskih otopina manganovog i željezovog(III) oleata uz 1-oktadecen i oleinsku kiselinu pri 120 °C u struji dušika
maksimum saturacijske magnetizacije za x = 0,43
C.R. Kalaiselvan, S.S. Laha, S.B. Somvanshi, T.A. Tabish, N.D. Thorat, N.K. Sahu, Coord Chem Rev 473 (2022).

## Slide 9
Biomedicinska primjena anizotropnih magnetskih nanočestica
Kontrastno sredstvo u dijagnostici
Magnetska hipertermija
Ciljana dostava lijekova
30 nm (zvjezdaste)
20 nm (zvjezdaste)
16 nm (sferične)
10 nm (sferične)
Sferične
kubične
Štapićaste

## Slide 10
Literatura
1. J.M.D. Coey, F. Mazaleyrat, History of Magnetism, HAL Open Science, 2023.
2. R.A. Freedman, H.D. Young, University Physics, fifteenth edition, Pearson, 2018.
3. D. Jiles, Introduction to Magnetism and Magnetic Materials, Springer US, 1991.
4. R. Abari, T. Chen, O. Malik, J. Anderson, T.G. Croda, S. Nahavandi, S. Basu, S. Farshchi, M.S. Newman, A. Chatterjee, B.M. Hammerli, W. Reeve, K. Moore,
S. Welch, J. Audino, Introduction to Magnetic Materials, Wiley, 2009.
5. C.R. Kalaiselvan, S.S. Laha, S.B. Somvanshi, T.A. Tabish, N.D. Thorat, N.K. Sahu, Coord Chem Rev 473 (2022).
6. Z. Ma, J. Mohapatra, K. Wei, J.P. Liu, S. Sun, Chem Rev 123 (2023) 3904–3943.
7. D. Lisjak, A. Mertelj, Prog Mater Sci 95 (2018) 286–328.
8. D. Egorov, I. Petrov, J. Link, R. Stern, J.J. Pyrhonen, IEEE Transactions on Industrial Electronics 65 (2018) 179–188.
9. L. Wu, P.O. Jubert, D. Berman, W. Imaino, A. Nelson, H. Zhu, S. Zhang, S. Sun, Nano Lett 14 (2014) 3395–3399.
10. M. El Hafidi, Research & Development in Material Science 11 (2019).
11. D.H. Taffa, R. Dillert, A.C. Ulpe, K.C.L. Bauerfeind, T. Bredow, D.W. Bahnemann, M. Wark, J Photonics Energy 7 (2016) 012009.
12. L. Yang, L. Ma, J. Xin, A. Li, C. Sun, R. Wei, B.W. Ren, Z. Chen, H. Lin, J. Gao, Chemistry of Materials 29 (2017) 3038–3047

## Slide 11
Hvala na pažnji!