## Slide 1: POROZNE ORGANSKE SOLI Kemijski seminar I
15. travnja 2026.
FILIP KUČAS univ. mag. chem.
Doktorski studij Kemija, smjer: Organska kemija
Prema radu: G. Xing, D. Peng, T. Ben, Chem. Soc. Rev. 53 (2023) 1495-1513.

## Slide 2
J. D. Dunitz, V. Schomaker, K. N. Trueblood, J. Phys. Chem. 92 (1988) 856 – 867.
„Der Kristall ist ein chemischer Friedhof.”
Lavoslav Ružička

## Slide 3: Porozni materijali
materijali koji sadrže pore (šupljine, kanale ili međuprostore)
svojstva poroznog materijala razlikuju se ovisno o veličini, rasporedu i obliku pora, kao i o poroznosti te o sastavu samog materijala
T. Wang, L. Hao, S. Wu, E. Lin, K. Wang, J. Wang, Y. Liu, J. Wang, M. J. Zaworotko, P. Cheng, Y. Chen, Z. Zhang, Nat. Synth. (2026).
struktura 1D kovalentne organske mreže

## Slide 4
PODJELA POROZNIH ORGANSKIH MATERIJALA
(PREMA NAČINU POVEZIVANJA GRAĐEVNIH JEDINICA)
KOVALENTNA VEZA
KOVALENTNA VEZA + NEKOVALENTNE INTERAKCIJE
H- i X-VEZA
HIPERUMREŽENI POLIMERI
KOVALENTNE ORGANSKE MREŽE
POROZNE AROMATSKE MREŽE
KONJUGIRANI MIKROPOROZNI POLIMERI
POROZNI ORGANSKI KAVEZI
ORGANSKE MREŽE TEMELJENE NA H- I X-VEZAMA
IONSKA VEZA
KRISTALNE POROZNE ORGANSKE SOLI (CPOS)
2018. Ben et al.
G. Xing, T. Yan, S. Das, T. Ben, S. Qiu, Angew. Chem., Int. Ed. 57 (2018) 5345–5349.

## Slide 5
NEPOROZNA SOL
(GUSTO PAKIRANJE)
POROZNA SOL
MOLEKULA GOSTA
NOVA MOLEKULA GOSTA
UKLANJANJE MOLEKULA GOSTA
S. Yu, G. L. Xing, L. H. Chen, T. Ben, B. L. Su, Adv. Mater. 32 (2020) e2003270.

## Slide 6: Sinteza poroznih organskih soli
ΔpKa = pKa (baza) – pKa (kiselina) > 3
HA + B
HB+ + A-
BRØNSTED-LOWRY
G. Xing, T. Yan, S. Das, T. Ben, S. Qiu, Angew. Chem., Int. Ed. 57 (2018) 5345–5349.
PRAVILO
Za nastanak stabilnih poroznih organskih soli potrebno je da je razlika između pKa-vrijednosti kiseline i baze (monomera) veća od 3.

## Slide 7
ORGANSKE KISELINE
ORGANSKE BAZE

## Slide 8
delokalizirani negativni naboj
delokalizirani pozitivni naboj
TOPOLOGIJA

## Slide 9: Strategije sinteze

## Slide 10
Zn, TiCl4
75 °C, 24 h
H2SO4
RT, 3 h
J. Wang, S. Yang, L. Zhang, X. Xiao, Z. Deng, X. Chen, C. Liu, G. Huang, R. T. K. Kwok, J. W. Y. Lam, B. Z. Tang, J. Am. Chem. Soc. 146 (2024) 31042–31052.

## Slide 11: Negativna linearna kompresibilnost
Y. Zhao, C. Fan, C. Pei, X. Geng, G. Xing, T. Ben, S. Qiu, J. Am. Chem. Soc. 142 (2020) 3593–3599.

## Slide 12: Prijenos protona
A. Karmakar, R. Illathvalappil, B. Anothumakkool, A. Sen, P. Samanta, A. V. Desai, S. Kurungot, S. K. Ghosh, Angew. Chem., Int. Ed. 55 (2016) 10667–10671.

## Slide 13: Adsorpcija plinova
T. Ami, K. Oka, K. Tsuchiya, N. Tohnai, Angew. Chem., Int. Ed. 61 (2022) e202202597.

## Slide 14: Zaključak
CPOS-i predstavljaju novu klasu poroznih kristalnih materijala s jedinstvenim svojstvima poput ionskog vezanja, trajne poroznosti i širokog spektra potencijalnih primjena.
Daljnji razvoj zahtijeva sintezu novih funkcionalnih struktura i povećanje površine kako bi CPOS-i postali konkurentni materijalima poput MOF-ova i COF-ova.
Izazov je postizanje precizne i usmjerene sinteze zbog neusmjerene prirode ionskih veza, što se može riješiti novim pristupima dizajnu.
Primjena umjetne inteligencije i strojnog učenja ima velik potencijal za predviđanje struktura i ubrzavanje razvoja CPOS-a.

## Slide 15
Hvala vam na pažnji!