## Slide 1: MORFOLOŠKE I POVRŠINSKE KARAKTERIZACIJE METALOORGANSKIH FILMOVA
Mia Mesić, mag. chem.
Kemijski seminar I
Poslijediplomski studij Kemije
Zagreb, 3.4.2024.

## Slide 3: Tanki filmovi
tanki sloj materijala na površini (supstrat)
debljina: nm do µm
supstrat: Si, Ti, Au, ITO (engl. indium tin oxide), stakla,...
materijal: polimeri, organski, anorganski, metaloorganski...
https://www.susumu.co.jp/usa/tech/know_how_02.php (datum pristupa 28. ožujka 2024.)
supstrat
tanki film

## Slide 4: Metode priprave
nanošenje na rotirajuću podlogu
engl. spin-coating
sloj-po-sloj metod
engl. layer-by-layer method
depozicija iz plinovite faze
engl. vapour deposition method
metoda uranjanja
engl. dip-coating
magnetronsko raspršenje
engl. magnetron sputtering
metoda položene kapi
engl. drop-casting

## Slide 5: Primjena

## Slide 6: Važnost morfologije i površine
važno za primjenu
utječu razni parametri
homogenost, kompaktnost
analiza morfologije i površine neizostavna
oblik, veličina, struktura

## Slide 7: 1. Difrakcija rendgenskih zraka

## Slide 8: Difrakcija rendgenskih zraka
rendgenska difrakcija na prahu (engl. powder X-ray diffraction, PXRD)
nedestruktivna metoda
strukturna karakterizacija
Preuzeto i dorađeno iz reference G. F. Harrington, J. Santiso, J. Electroceram. 47 (2021) 141−163.
Zavod za kemiju materijala, Institut Ruđer Bošković

## Slide 9: Usporedba praškastog uzorka materijala i tankog filma
P. I. Scheurle, A. Mahringer, A. Biewald, A. Hartschuh, T. Bein, D. D. Medina, Chem. Mater. 33 (2021) 5896−5904.
priprema uzorka?

## Slide 10: Analiza metaloorganskih filmova pomoću XRD-a
amorfni ili kristalni
pikovi mogu biti slabo vidljivi
intenzitet
intenzitet
intenzitet
intenzitet
Preuzeto i dorađeno iz reference G. F. Harrington, J. Santiso, J. Electroceram. 47 (2021) 141−163.

## Slide 11: Difrakcija rendgenskog zračenja pri malom upadnom kut
engl. grazing incidence X-ray diffraction, GID
dubina prodiranja zraka
pikovi od supstrata
upadni kut je fiksiran na 0,5-1°
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://moodle.srce.hr/2020-2021/pluginfile.php/5132581/mod_resource/content/1/7_Neutronska-Tanki%20filmovi-SAXS-z.pdf. (datum pristupa 25. ožujka 2024.)

## Slide 12
Preuzeto i dorađeno iz https://www.jiamdiffraction.com/copy-of-videos (datum pristupa 28. ožujka 2024.)

## Slide 13: 2. Mikroskopija pretražujućom sondom

## Slide 14: Mikroskopija atomskih sila
engl. atomic force microscopy, AFM
snimanje u tri dimenzije
morfologija, svojstva površine, Youngov modul,...
mana: dimenzije uzorka, duge snimke
https://www.sciencedirect.com/topics/physics-and-astronomy/atomic-force-microscopy (datum pristupa 16. ožujka 2024.)

## Slide 15
Kemijski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet
A. Mukanova, A. Nurpeissova, S. S. Kim, M. Myronov, Z. Bakenov, ChemistryOpen 7(2018) 92−96.
W. J. Li, J. Liu, Z. H. Sun, T. F. Liu, J. Lu, S. Y. Gao, R. Cao, J. H. Luo, Nat. Commun. 7 (2016) 11830.
a
b
c

## Slide 16: 3. Elektronska mikroskopija

## Slide 17: Pretražna elektronska mikroskopija
engl. scanning electron microscopy, SEM
elektronska mikroskopija (uz TEM i STEM)
morfologija
često spregnut s energijski razlučujućom rendgenskom spektrometrijom (engl. energy dispersive X-ray spectroscopy, EDS)
Zavod za kemiju materijala, Institut Ruđer Bošković

## Slide 18
intenzitet
energija (keV)
P. I. Scheurle, A. Mahringer, A. Biewald, A. Hartschuh, T. Bein, D. D. Medina, Chem. Mater. 33 (2021) 5896−5904.
uzorak mora
biti vodljiv
nije dobra metoda
kod homogenih filmova

## Slide 19: Zaključak
tanki filmovi važna grana istraživanja
materijal, temperatura, vlažnost zraka, koncentracija, pH vrijednosti, itd. utječu na formaciju filma
morfologija i površina utječu na svojstva i primjenu
XRD stukturna karakterizacija
SEM i AFM topologija i parametri površine
tanki filmovi utječu na napredak materijala

## Slide 20: Hvala na pozornosti