## Slide 1: PRIPRAVA PROSTORNO UREĐENIH Au I Al NANOČESTICA U MoO3 MATRICI MAGNETRONSKIM RASPRAŠENJEM
Ivan Jakovac
Fizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet
Bijenička cesta 32, 10 000 Zagreb
Mentor : dr. sc. Maja Buljan

## Slide 2: Nanočestice
dimenzije 1-100 nm
kristalno (ne)uređenje
svojstva:
  kemijska kataliza
  rezonancija površinskih plazmona (SPR, LSR)
  kvantno zatočenje
  magnetske rešetke

## Slide 3: Nanočestice kemijska kataliza
heterogena kataliza
A / V omjer
adsorpcija – prijelazno stanje
slobodne nanočestice metala

## Slide 4: Nanočestice REZONANCIJA POVRŠINSKIH PLAZMONA
apsorpcija EM zračenja
lokalizacija (LSR) – model opruge
dizajniranje optičkih svojstava
mnogobrojne primjene

## Slide 5: Nanočestice KVANTNO ZaTOČENJE
elektron-šupljina par
dimenzije < Bohrov radijus
diskretizacija energijskih stanja
apsorpcijska svojstva

## Slide 6: Nanočestice MaGNETSKE REŠETKE
feromagnetski materijali
poželjno kristalno uređenje
magnetske faze

## Slide 7: PRIPRAVA NANOČESTIČNIH REŠETKI
odabir odgovarajućih materijala
magnetronsko rasprašenje (eng. sputtering)
relaksacija rešetke zagrijavanjem (eng. annealing)
strukturna karakterizacija (GISAXS, XRD, STM)
mjerenje svojstava (transportna, optička,… )

## Slide 8: MAGNETSKO RASPRAŠENJE
(relativno) brza priprema
veći broj meta, podloga
parametri depozicije: temperatura, snaga
kvarovi opreme

## Slide 9: MAGNETSKO RASPRAŠENJE
postizanje visokog vakuuma (4-5h)
grijanje/hlađenje podloge
ionizacija plemenitog plina
izbijanje atoma mete
  snaga depozicije
depozicija na podlogu

## Slide 10: MAGNETSKO RASPRAŠENJE
mete: zlato, aluminij, molibdenov(VI) oksid
varijacija parametara depozicije
Uzorak | P(matrica) [W] | P(metal ) [W] | p(Ar) [mTorr] | T [K]
Au1 | 75 | 6 | 3.5 | 300
Au2 | 100 | 6 | 3.5 | 300
Au3 | 150 | 6 | 3.5 | 300
Al1 | 75 | 10 | 3.5 | 300
Al2 | 100 | 10 | 3.5 | 300
Al3 | 150 | 10 | 3.5 | 300

## Slide 11: SAMOORGANIZACIJA NANOČESTICA
površinska difuzija
agregacija atoma
korelacija među slojevima
HCP ili FCC
Monte Carlo MD simulacija

## Slide 12: GISAXS
raspršenje rendgenskog zračenja pod malim kutom za mali upadni kut
nedestruktivna indirekna metoda strukturne analize površina
numerička obrada - statistički usrednjeni parametri

## Slide 13: GISAXS TEORIJSKI MODEL
koristi se Bornova aproksimacija izobličenih valova
form-faktor (sferoidna nanočestica)

## Slide 14: GISAXS TEORIJSKI MODEL
strukturni faktor – prostorno uređenje nanočestica
kratkodosežno uređenje (SRO)  dugodosežno uređenje (LRO)

## Slide 15: GISAXS TEORIJSKI MODEL
pretpostavka HCP rešetke, SRO modela
odstupanja prate normalnu raspodjelu
numerička simulacija (MATLAB)

## Slide 16: GISAXS EKSPERIMENTALNI POSTAV
SAXS linija sinkrotrona Elettra (Trst, Italija)
upadna zraka 8keV (λ = 0.154nm)
IP (Image Plate) fotonski detektor (Mar300), rezolucija 2000 x 2000 piksela

## Slide 17: GISAXS REZULTATI MJERENJA
GISAXS mape nanočestica Au u matrici MoO3

## Slide 18: GISAXS REZULTATI MJERENJA
parametri dobiveni numeričkom simulacijom
Ime | a0 | c0 | σLL | σLV | σVL | σVV | RL | RV | σR
Au1 | 3.3 | 2.0 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 200
Au2 | 3.7 | 3.6 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 50
Au3 | 4.5 | 3.6 | 1.8 | 0.9 | 2.1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 29
Uzorak | P(matrica) [W] | P(metal ) [W] | p(Ar) [mTorr] | T [K]
Au1 | 75 | 6 | 3.5 | 300
Au2 | 100 | 6 | 3.5 | 300
Au3 | 150 | 6 | 3.5 | 300

## Slide 19: GISAXS REZULTATI MJERENJA
Aluminij ne tvori nanočestice u MoO3 matrici

## Slide 20: Električna otpornost mjerni postav
mjerenje površinskog otpora tankih filmova
dominantan mehanizam: tuneliranje
van der Pauw metoda

## Slide 21: Električna otpornost REZULTATI
kvalitativna ovisnost o parametrima depozicije

## Slide 22: ZAKLJUČAK
velika primjena nanočestica u tehnologiji – dizajniranje materijala
magnetronska depozicija – velika fleksibilnost
GISAXS – nedestruktivna metoda, utvrđivanje strukture
priprava prostorno uređenih nanočestica zlata
veza s parametrima depozicije
veza s električnom vodljivošću

## Slide 23: HVALA