## Slide 1: Dobivanje trodimenzionalne rešetke Ge/Si jezgra/ljuska nanokristala u matrici amorfne alumine metodom magnetronskog rasprašenja
Josip Augustin Janeš
Laboratorij za tanke filmove Institut Ruđer Bošković
Mentorica dr.sc. Maja Buljan
Posebne zahvale Nikolini Nekić

## Slide 2: Motivacija
fotonaponske ćelije

## Slide 3: poluvodički kristal
foton
Notes: 3D kristal – vrpćasta elektronska struktura

## Slide 4
e-
h+
Notes: 3D kristal – vrpćasta elektronska struktura

## Slide 5
Notes: 3D kristal – vrpćasta elektronska struktura

## Slide 6
Notes: 3D kristal – vrpćasta elektronska struktura

## Slide 7
rekombinacija
foton
Notes: 3D kristal – vrpćasta elektronska struktura

## Slide 8
rekombinacija
Notes: 3D kristal – vrpćasta elektronska struktura

## Slide 9
rekombinacija
foton
Notes: 3D kristal – vrpćasta elektronska struktura

## Slide 10
apsorpcija u cijelom sunčevom spektru
smanjenje vjerojatnost rekombinacije

## Slide 11: Optička svojstva

## Slide 12
vrpčasta struktura
E
poluvodički kristal
Notes: 3D kristal – vrpćasta elektronska struktura

## Slide 13
E
e-
optički procjep
foton
Notes: 3D kristal – vrpćasta elektronska struktura

## Slide 14
E
e-
h+
optički procjep
Određen materijalom!
Notes: 3D kristal – vrpćasta elektronska struktura

## Slide 15: Smanjivanje dimenzija kristala?

## Slide 16
vrpčasta struktura
E
Notes: 3D kristal – vrpćasta elektronska struktura

## Slide 17
diskretna stanja
E
Notes: Smanjimo kristal ispod bitnih elektronskih veličina (de Broglieva valna duljina, Bohrov eksitonski radijus) -> elektronska struktura poprima oblik diskretnih stanja (elektron u beskonačnoj 3D jami -> kvantna točka).

## Slide 18
optički procjep
E
Notes: Dva stanja koja nam definiraju optički prijelaz i stvaranje elektron-šupljina para.

## Slide 19: Zašto diskretna stanja?

## Slide 20
energija
Kvantno zatočenje

## Slide 21
optički procjep
E
Procjep ovisi o veličini nanokristala!
Notes: Izoliramo ih da se bolje vide nadolazeći pomaci s promjenom veličine nanokristala.

## Slide 22
optički procjep
E
Procjep ovisi o veličini nanokristala!
Notes: Izoliramo ih da se bolje vide nadolazeći pomaci s promjenom veličine nanokristala.

## Slide 23
E
Procjep ovisi o veličini nanokristala!
optički procjep
Notes: Smanjujući radijus, povećavamo optički procjep.

## Slide 24: Mogućnost mijenjanja procjepa!

## Slide 25
Zašto jezgra/ljuska struktura?
Prostorno odvajanje elektrona i šupljina

## Slide 26
E
jezgra
jezgra
ljuska
Notes: Dodajući drugi materijal kao ljusku, možemo omjerom radijusa jezgre i ljuske ugađati optički procjep (teorijska predviđanja). Procjep ovisi o materijalima, njihovim elektronskim strukturama i njihovom međusobnom poravnavanju.

## Slide 27
E
jezgra
ljuska
ljuska
Notes: Dodajući drugi materijal kao ljusku, možemo omjerom radijusa jezgre i ljuske ugađati optički procjep (teorijska predviđanja). Procjep ovisi o materijalima, njihovim elektronskim strukturama i njihovom međusobnom poravnavanju.

## Slide 28
E
e-
foton
Notes: Dodajući drugi materijal kao ljusku, možemo omjerom radijusa jezgre i ljuske ugađati optički procjep (teorijska predviđanja). Procjep ovisi o materijalima, njihovim elektronskim strukturama i njihovom međusobnom poravnavanju.

## Slide 29
E
e-
h+
Notes: Dodajući drugi materijal kao ljusku, možemo omjerom radijusa jezgre i ljuske ugađati optički procjep (teorijska predviđanja). Procjep ovisi o materijalima, njihovim elektronskim strukturama i njihovom međusobnom poravnavanju.

## Slide 30
E
e-
h+
Notes: Dodajući drugi materijal kao ljusku, možemo omjerom radijusa jezgre i ljuske ugađati optički procjep (teorijska predviđanja). Procjep ovisi o materijalima, njihovim elektronskim strukturama i njihovom međusobnom poravnavanju.

## Slide 31
Smanjena vjerojatnost rekombinacije!

## Slide 32: Dobivanje jezgra/ljuska struktura

## Slide 33
materijal
podloga
Notes: Podloga i materijal u komori.

## Slide 34
materijal
podloga
+ ion
e-
-
+
Notes: Podloga i materijal u komori.

## Slide 35
materijal
podloga
+ ion
e-
-
+
Notes: Podloga i materijal u komori.

## Slide 36
materijal
podloga
+ ion
e-
-
+
Notes: Podloga i materijal u komori.

## Slide 37
materijal
podloga
+ ion
e-
-
+
Notes: Podloga i materijal u komori.

## Slide 38
materijal
podloga
+ ion
e-
-
+
Notes: Podloga i materijal u komori.

## Slide 39
materijal
podloga
+ ion
e-
-
+
Notes: Podloga i materijal u komori.

## Slide 40
materijal
podloga
+ ion
e-
-
+
Notes: Podloga i materijal u komori.

## Slide 41: Samouređenje deponiranog materijala
3D rešetke jezgra/ljuska nanokristala

## Slide 42
germanij
alumina
podloga – Si (100)
Notes: Podloga – silicij (100).

## Slide 43
alumina
podloga – Si (100)
Notes: Podloga – silicij (100).

## Slide 44
alumina
podloga – Si (100)
Notes: Podloga – silicij (100).

## Slide 45
alumina
podloga – Si (100)
Notes: Podloga – silicij (100).

## Slide 46: Ideja rada
vrijeme depozicije
kristalizacija nanočestica zagrijavanjem
parametri rešetke
dimenzije jezgre i ljuske

## Slide 47
vrijeme depozicije
magnetronsko rasprašenje
parametri rešetke
dimenzije jezgre i ljuske
difrakcija X-zraka (GISAXS)

## Slide 48
Ramanova spektroskopija
kristalizacija nanočestica zagrijavanjem

## Slide 49: Vremena depozicije

## Slide 50
silicij

## Slide 51
silicij

## Slide 52
silicij
germanij

## Slide 53
silicij
germanij
alumina
parametri rešetke
dimenzije jezgre i ljuske

## Slide 54
Difrakcija x-zraka (GISAXS)

## Slide 55
mjerenje
parametri rešetke
poklapanje maksimuma
simulacija

## Slide 56: Procjena dimenzija jezgre i ljuske
model jezgra/ljuska strukture

## Slide 57
gustoće Al, O, Ge, Si
udio Al, O, Ge, Si (TofERDA)
parametri rešetke
1 nanočestica po jediničnoj ćeliji
Omjeri volumena
Volumen ćelije

## Slide 58
alumina

## Slide 59
alumina

## Slide 60
alumina

## Slide 61
Ge
germanij
silicij

## Slide 62
Ge
germanij
silicij

## Slide 63
Ge
germanij
silicij

## Slide 64
germanij
silicij

## Slide 65
germanij
silicij

## Slide 66: Kristalizacija uzorka zagrijavanjem
Ramanova spektroskopija
Fononsko zatočenje

## Slide 67
E
E
uzorak
detektor
Ramanova spektroskopija

## Slide 68
0
E
E
E
E
intenzitet
(cm-1)

## Slide 69
Ge
GeSi
Si

## Slide 70
Fononsko zatočenje
0
E
intenzitet
(cm-1)
k≈0

## Slide 71
0
E
intenzitet
(cm-1)
k≈0

## Slide 72
0
E
intenzitet
(cm-1)
k

## Slide 73
Ge
GeSi
Si
Si podloga

## Slide 75: Zaključak
kontrola parametara rešetke
kontrola dimenzija jezgra/ljuska strukture
kristalizacija zagrijavanjem

## Slide 76: Hvala na pažnji!