## Slide 1: Tanki slojevi aluminijeva anodnog oksida za primjenu u diodama s učinkom kvantnog tuneliranja
Ana Marija Bićanić
Mentor: doc. dr. sc. Vedran Đerek
Fizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
Samostalni seminar iz istraživanja u fizici

## Slide 2: PREGLED
MIM DIODE
FABRIKACIJA DIODE
  termalna evaporacija
  spektroskopska elipsometrija
  anodizacija
MJERENJA DIODE

## Slide 3: MIM DIODE
metal-izolator-metal
kvantno tuneliranje
Eliasson, B.J. (2001). Metal-Insulator-Metal Diodes For Solar Energy Conversion, University of Colorado
Energetski dijagram MIM diode

## Slide 4
(Si/SiO2)
(EGaIn)
(Al)
(Al2O3)
Shematski prikaz uzorka

## Slide 5: TERMALNA EVAPORACIJA
Bashir, A., Awan, T. I., Tehseen, A., Tahir, M. B., Ijaz, M. (2020). Interfaces and surfaces. Chemistry of Nanomaterials, 51-87.

## Slide 6
Korišteni evaporator

## Slide 7
Pločice Si/SiO2 supstrata prije i poslije evaporacije aluminija

## Slide 8: SPEKTROSKOPSKA ELIPSOMETRIJA
(Ψ, Δ) spektar
Ψ – omjer amplituda
Δ – fazna razlika
Fujiwara, H. (2007). Spectroscopic Ellipsometry: Principles and Applications. Wiley-Blackwell.
Refleksija p- i s-polariziranih valova svjetlosti

## Slide 9
Korišteni elipsometar

## Slide 10: ANODIZACIJA
potenciostatska anodizacija:
  reproducibilnost
  ovisnost d o U
Choi, J. (2003). Fabrication of monodomain porous alumina using nanoimprint lithography and its applications, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

## Slide 11
Li, X.-Y., Qu, J.-K., Yin, H.-Y. (2020). Electrolytic alloy-type anodes for metal-ion batteries. Rare Metals, 40(2), 329–352.
Shematski prikaz postava za anodizaciju bez referentne elektrode i sa referentnom elektrodom (RE)

## Slide 12
Eksperimentalni postav za provođenje procesa anodizacije

## Slide 13
Vremenska ovisnost napona i struje tijekom anodizacije

## Slide 14
RE: Ag/AgCl žica | bez RE | RE: staklena Ag/AgCl

## Slide 15
Ovisnost debljine anodnog oksida o naponu anodizacije
RE: Ag/AgCl žica | bez RE | RE: staklena Ag/AgCl

## Slide 16
Uzorak nakon anodizacije

## Slide 17: DIODA
eutektik – smjesa ili slitina više tvari
talište niže od tališta pojedinih sastojaka ili od drugih njihovih smjesa
Chiechi, R. C., Weiss, E. A., Dickey, M. D., Whitesides, G. M. (2008). Eutectic gallium–indium (egain): A Moldable Liquid Metal for electrical characterization of self-assembled monolayers. Angewandte Chemie International Edition, 47(1), 142–144.
Formacija mikrokapljica koristeći EGaIn

## Slide 18
Strujno-naponske karakteristike uzorka

## Slide 19: ZAKLJUČAK
tuneliranje je glavni transportni mehanizam u MIM diodi
anodizacija – kemijski proces kojim dobivamo metalni oksid na uzorku
optimalan postav za anodizaciju: s dovoljno stabilnom RE ili bez nje (samo katoda+anoda)
dobiveni uzorak ima strujno-naponske karakteristike diode

## Slide 20
HVALA!