## Slide 1: IZRADA PODLOGA ZA STANIČNO VOĐENJE FEMTOSEKUNDNOM LASERSKOM ABLACIJOM
Dora Radić-Lima
Mentor : doc. dr. sc. Vedran Đerek

## Slide 3: TOPOGRAFSKE NAZNAKE
Površinska topografija utječe na proliferaciju, diferencijaciju, prianjanje, migraciju i usmjereni rast neurona te vođenje aksona
prosječna duljina aksona bila 60% veća na uzorcima s linijama i 48% veća na uzorcima s kružnicama
aksoni bili manje razgranati kad su rasli na mikrostrukturiranoj površini u usporedbi s ravnom površinom.
vođenje je jače za dublje kanale i za kanale s manjim periodom

## Slide 4: LASERSKA ABLACIJA
Proces uklanjanja površine krutog materijala
Intenzivna laserska zraka
Bušenje, graviranje, rezanje materijala, proizvodnja nanočestica

## Slide 5: FEMTOSEKUNDNI PULSNI LASER

## Slide 6: SUPSTRAT
Borosilikatno staklo
Promjer 30mm, debljina 400nm
Optička prozirnost, inertnost i termomehanička svojstva
Mikropukotine pri mikrostrukturiranju

## Slide 7
Light Conversion Pharos PH2 femtosekundni laser
Pomično Newport XY linearno translacijsko postolje
Računalni program Newport Laser Machining Software
EKSPERIMENTALNI POSTAV

## Slide 8: EKSPERIMENTALNI POSTAV

## Slide 9: PRIPREMA UZORKA
Ultrazvučna kada
Termalni evaporator

## Slide 10: SNIMANJE UZORKA
Filmetrics Profilm 3D optički profilometar
Tescan Vega3 skenirajući elektronski mikroskop (SEM)

## Slide 12: JETKANJE

## Slide 13: REZULTATI

## Slide 14: Ovisnost širine i dubine linije o postavci atenuacije lasera na borosilikatnom staklu, izazne frekvencije 10kHz i brzinom pokretnog postolja 1 mm/s

## Slide 15
Ovisnost širine i dubine linije o broju prolaska, s brzinom pokretnom postolja 1mm/s, postavkama atenuatora A = 8%, izlazne frekvencije 200kHz i filterom 0.2

## Slide 16
Ovisnost širine i dubine linije o brzini pokretnog postolja, s postavkama atenuatora A = 8% , izlazne frekvencije 200kHz i filterom 0.2

## Slide 17: ZAKLJUČAK
Koristili smo lasersku ablaciju kao vrlo preciznu tehniku za modificiranje površina materijala na mikro i nano razinama
Proizvedeni su uzorci na borosilikatnom staklu
Izmjerili smo da se širina i dubina linije povećavaju s rastom broja prolaska i postotka atenuatora te smanjuje s povećanjem brzine pokretnog postolja.
Uspješno smo okarakterizirali lasersko mikrostrukturiranje staklenih podloga koje bi se mogle koristiti za istraživanje staničnog vođenja
U budućim istraživanjima potrebno je provesti testiranja rasta neurona in vitro na takvim podlogama kako bi se procijenila njihova učinkovitost u staničnom vođenju.

## Slide 18: Literatura
Soft Matter Physics Division, University of Leipzig // https://home.uni-leipzig.de/pwm/web/
Li, Wei et al. Large-scale topographical screen for investigation of physical neural-guidance cues. // Scientific reports. Vol. 5, 1(2015)
DISCO HI-TEC EUROPE GmbH // https://www.dicing-grinding.com/services/laser/
PHAROS - Modular-Design Femtosecond Lasers for Industry and Science, Light Conversion // https://lightcon.com/product/pharosfemtosecond-lasers/
Aus Najim, Malek Muhi, Kadhim Gbashi, Ammar T. Salih: Synthesis of Efficient and Effective-MnO2/-Bi2O3/a-Si Solar Cell by Vacuum Thermal Evaporation Technique// Springer Nature (2018.)
VEGA3 - 3rd Generation of VEGA SEMs, Tescan Korea // http://www.tescan.co.kr/product/em/em01
Bakhtazad, A. and Chowdhury, S., 2019. An evaluation of optical profilometry techniques for CMUT characterization // Microsystem Technologies
Mathilde Pfiffer, Philippe Cormont, Evelyne Fargin, Bruno Bousquet, Marc Dussauze, Sébastien Lambert, and Jérôme Néauport, "Effects of deep wet etching in HF/HNO3 and KOH solutions on the laser damage resistance and surface quality of fused silica optics at 351 nm," Opt. Express 25, 4607-4620 (2017)
GmbH