## Slide 1: Elektron-fonon vezanje u metalnom i plastično deformiranom stroncijevom titanatu
Luka Rogić1, Issam Khayr2, Sajna Hameed3, Damjan Pelc1
1Prirodslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
2School of Physics and Astronomy, University of Minnesota, SAD
3Max Planck Institute for Solid State Research, Njemačka

## Slide 2: Stroncijev titanat (SrTiO3; STO)
kubični perovskit
kvantni paraelektrik
supravodljiv pri niskim koncentracijama nositelja

## Slide 3: RIXS
rezonantno neelastično raspršenje x-zraka
Diamond Light Source, UK

## Slide 4: RIXS
Prednosti:
velik fazni prostor
kemijska osjetljivost
osjetljivost na bulk
nisu potrebni veliki uzorci
osjetljivost na polarizaciju
istraživanje raznih pobuđenja
L. J. P. Ament et al., Rev. Mod. Phys. 83, 705 (2011)
Nedostaci:
dugo mjerenje/velik tok fotona
destruktivnost x-zraka

## Slide 5: RIXS
Pobuđenja:
fononi, dd, CT
kontinuumi elektrona i šupljina
ekscitoni
magnetizam
L. J. P. Ament et al., Rev. Mod. Phys. 83, 705 (2011)

## Slide 6: Motivacija
značajno povećanje Tc plastičnom deformacijom
transportna anizotropija
nepoznat mehanizam sparivanja
S. Hameed et al., Nat. Mater. 21, 54–61 (2022)

## Slide 7: Motivacija
smanjivanje EPC na LO fonone s povećanjem koncentracije
large polaroni zasluži za niskotemperaturni transport i vrh pri 130 meV
A. Geondzhian et al., Phys. Rev. Lett. 125 (2020)

## Slide 8: Uzorci
nedopirani STO, STO-Nb, STO-OVD
plastična deformacija
XAS
tamna slika, ugljična traka
S. Hameed et al., Nat. Mater. 21, 54–61 (2022)

## Slide 9: RIXS spektar
nedopirani, plastično
deformirani STO, B1

## Slide 10: Utjecaj dopiranja

## Slide 11: Utjecaj dopiranja
S. Hameed et al., Nat. Mater. 21, 54–61 (2022)

## Slide 12: Utjecaj dopiranja
B1

## Slide 13: Utjecaj dopiranja
nezanemariv utjecaj dopiranja na EPC, posebice LO3
kemijska razlika u dopiranju utječe na EPC
polaronski doprinos upitan

## Slide 14: Utjecaj plastične deformacije
A3
A3

## Slide 15: Utjecaj plastične deformacije
nema značajne razlike
jedno od dva nova ograničenja:
  EPC LO fonona nema utjecaja na povećani Tc
  efekt deformacije lokaliziran uz dislokacije

## Slide 16: Zaključak
slab utjecaj LO3 fonona na Tc
način dopiranja utječe na ovisnost EPC-a o koncentraciji nositelja
polaronski doprinos treba ponovno razmotriti
ili EPC LO modova ne utječe na poboljšanu supravodljvost ili je efekt lokaliziran

## Slide 17: Zahvaljujem na pozornosti!