## Slide 1: Terahercna SPEKTROSKOPIJA STRONCIJEVog TITANATA
Noah Somun
Mentor: doc. dr. sc. Damjan Pelc
Fizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

## Slide 2: Uvod
A. Kumar et al., Phys. Rev. B 105, 125142 (2022)
Stroncijev titanat, SrTiO3, STO
prvi nekonvencionalni supravodič
nepoznat mehanizam supravodljivog sparivanja
prijedlog: elektron-fonon vezanje potpomognuto spin-orbit vezanjem
rezultira promjenom modova u magnetskom polju, iz koje se može izračunati jačina vezanja
Uvod
Uzorci
Metode
Rezultati
Zaključak

## Slide 3: Karakteristike STO-a
proziran i bezbojan poluvodič
sobna temperatura: kubična struktura, a = 3.9053 Å
antiferodistortivan prijelaz na TAFD = 105 K:
postaje tetragonalan, c/a = 1.0005
trostruko degenerirani meki mod
singlet oko c osi
dublet oko a i b osi
C. Collignon et al., Annu. Rev. of Condens. Matter Phys. 10, 25 (2019)
Uvod
Uzorci
Metode
Rezultati
Zaključak

## Slide 4: Uzorci
STO-Nb
Uvod
Metode
Uzorci
Rezultati
Zaključak
0.2 % dopiran niobijem
n ~ 3·1019 cm-3
STO-OVD
dopiran vakancijama kisika
dobiven grijanjem u vakuumu uz prisustvo titanija, dva sata na 800 °C i sat vremena na 1000 °C
n ~ 5·1018 - 1019 cm-3
Nedopirani STO za usporedbu te STO-Nb i STO-OVD korišteni u mjerenjima.
Uvod
Uzorci
Metode
Rezultati
Zaključak

## Slide 5: Metode
kvazioptički spektrometar za daleko infracrveno područje
kontinuirana mjerenja apsorbirane snage u rasponu frekvencija ∼ 50-800 GHz, s vrlo visokom frekventnom rezolucijom i osjetljivošću
prilagodba teorijske krivulje na normirane podatke
Uvod
Uzorci
Metode
Rezultati
Zaključak

## Slide 6: Spektrometar
izvor zračenja, fotomikser
izravna termalna detekcija apsorbirane snage
Uvod
Uzorci
Metode
Rezultati
Zaključak

## Slide 7: Obrada podataka
apsorbirana snaga:
normirani koeficijent apsorpcije:
dielektrična funkcija:
indeks loma:
Uvod
Uzorci
Metode
Rezultati
Zaključak

## Slide 8: REZULTATI
T = 1.5 K
STO-Nb: helij-4 kriostat
STO-OVD: cryo-free sustav
pozadina umanjena normiranjem
STO-Nb H = 0 T
Uvod
Uzorci
Metode
Rezultati
Zaključak

## Slide 9: STO-Nb
Uvod
Uzorci
Metode
Rezultati
Zaključak

## Slide 10: STO-Nb
Podsjetnik:
Uvod
Uzorci
Metode
Rezultati
Zaključak

## Slide 11: STO-OVD
Uvod
Uzorci
Metode
Rezultati
Zaključak

## Slide 12: STO-OVD
Uvod
Uzorci
Metode
Rezultati
Zaključak

## Slide 13: ZAKLJUČAK
STO-Nb: oblik i frekvencije modova se očekivano mijenjaju kroz magnetska polja
STO-OVD: promjene nisu toliko vidljive zbog slabijeg magnetskog polja i manjeg dopiranja
temelj za daljnja kvantitativna istraživanja vektorskog elektron-fonon vezanja pri jačim magnetskim poljima
doprinos objašnjenju supravodljivosti u stroncijevom titanatu
Uvod
Uzorci
Metode
Rezultati
Zaključak

## Slide 14: Hvala na pažnji!