## Slide 1: Mjerenje zagrijavanja metalnih uzoraka uzrokovanog ozračavanjem snopom ubrzanih iona
Tomislav Damjanović
PMF, Fizički odjsek
Mentor: Dr. sc. Tonči Tadić
Institut ruđer bošković

## Slide 2: Ozračavanje snopom ubrzanih iona
Što je snop ubrzanih iona?
Parametri koji opisuju ionski snop i kako ih mjeriti:
  Tip iona
  Energija snopa (E)
  Struja snopa (I)
  Oblik snopa
  Etc.
Primjene:
  IBA tehnike
  Metode modifikacije uzorka

## Slide 3: Zagrijavanje uzrokovano ionskim snopom
Primaran gubitak E = interackije iona snopa s e- u uzorku
Način prijenosa E sa iona na e- te potom s e- na ostatak uzorka ovisi o vrsti materijala
Kod metalnih uzoraka, E iona predana vodljivim e- brzo disipira kroz plazmone
Skoro sva E snopa se naposlijetku pretvori u toplinsku E
Toplinska ravnoteža se postiže kondukcijom, zračenjem i konvekcijom

## Slide 4: Motivacija
Postojeći radovi:
  Zastarjeli
  primjenjuju IBA tehnike na biološke uzorke
  Izvode analitičke izraze za uzorke specifičnih geometrija i uz pretpostavku samo kondukcije ili zračenja
Nove IC tehnologije omogućuju in situ praćenje termalne raspodjele temperature, no koliko su precizne?

## Slide 5: Mjerenja
Worst-case scenario pristup
Uzorak:
  Aluminijska folija
  Dimenzija 17x31 mm
  10 µm debljine
Snop:
  Si3+
  9 MeV-a, 330 nA
  eliptičnog presjeka površine mm2
Ozračavanje snopom do postizanja termalne ravnoteže
Snimanje IC kamerom

## Slide 6: Mjerenje zagrijavanja IC kamerom
Termalna kamera snima i stvara sliku objekta koristeći infracrveno (IC) zračenje koje emitira objekt
Termogrami su vizualni prikazi količine IC energije koju objekt emitira, transmitira i reflektira
Mogući problem – emisivnost metala!
Usporedba raspodjele temperature sa FEM modelom predstavlja modernu provjeru mjerenja

## Slide 7: Simulacije
Metoda konačnih elemenata (eng. Finite Element Method, FEM)
Način rješavanja PDE na zahtjevnim geometrijama podjelom na jednostavnije elemente
Postupak:
  Izrada modela
  Generiranje mesha
  Definiranje PDE i rubnih uvjeta
  Dobivanje rješenja na pojedinačnim elementima koji se potom spajaju na cijeloj domeni

## Slide 8: Rezultati 1. mjerenja
Kalibriranje termočlankom
Dobivena emisivnost: e = 0.082
Razlika temp.: DT = 46.4 °C
Vršna temp.: Tmax = 167 °C

## Slide 9: Rezultati 2. mjerenja
Kalibriranje pomoću emisivnosti
Dobivena emisivnost: e = 0.033
Razlika temp.: DT = 70.1 °C
Vršna temp: Tmax = 275.1 °C

## Slide 10
= 0.033
FEM model:
DT = 208.9 °C
Mjerenja:
DT = 70.1 °C
= 0.033
FEM model:
T = 22.5 °C/mm
Mjerenja:
T = 11.04 °C/mm

## Slide 11: Diskusija i zaključak
1. mjerenje: kalibriranje IC kamere pomoću termočlanka na rubu uzorka
  Izmjerena razlika u temperaturi se NE SLAŽE s dobivenim analitičkim rješenjima (problem u geometriji i disipaciji E) i FEM modelom
  Problem: kontakt termočlanaka
2. mjerenje: kalibracija IC kamere mjerenjem emisivnosti uzorka prije eksperimenta
  FEM model PRATI snimljenu raspodjelu temperature uzorka, ali NE PREDVIĐAJU izmjerenu vršnu temperaturu Tmax (loš izbor rubnih uvjeta)
  Mjerenja se NE SLAŽU s analitičkim rezultatom, ali je odstupanje MANJE nego u 1. mjerenju
Bez obzira na sraz između mjerenja i analitičkih/simuliranih rješenja, korištenje IC kamere daje najpreciznija mjerenja temperature uzorka!